## Slide 1
电烙铁焊接基础培训
主讲人：
培训日期：2026年6月
Notes: 大家好，欢迎参加本次电烙铁焊接基础培训。在电子制作、维修和实验中，焊接是一项必不可少的基础技能。本次培训将带大家从零开始，系统学习电烙铁焊接的原理、核心技巧和常见误区，帮助大家快速掌握这项实用技能，轻松完成高质量的焊接工作。

## Slide 2
培训内容目录
01. 焊接基本原理
深入剖析焊接过程中的物理与化学变化，理解金属原子间的结合机制，建立对焊接本质的科学认知。
02. 七大核心操作要点
系统讲解从准备工作到完成焊接的全流程关键步骤，掌握规范操作手法，是保障焊接质量的核心基础。
03. 关键技巧与常见误区
针对焊接拉丝、烙铁头氧化、焊点不饱满等高频问题，提供针对性解决方案，规避操作中的典型错误。
04. 总结回顾与技能提升
梳理全章节重点知识，结合实操案例进行复盘，强化知识记忆，切实提升焊接实操与问题处理能力。
Notes: 本次培训将分为四个部分。首先，我们会讲解焊接的基本原理，让大家明白焊接到底是怎么一回事。接着，我们将详细介绍七个核心操作要点，这是保证焊接质量的关键。然后，我们会针对大家在实际操作中可能遇到的拉丝、烙铁头氧化等问题，提供具体的解决方案和技巧。最后，我们会对所有内容进行总结回顾，帮助大家巩固所学。

## Slide 3
焊接基本原理
01. 焊接的本质：从物理附着到冶金结合
焊接并非简单的物理粘连，而是利用熔化的锡基合金焊料填充金属接触面，在界面发生微观原子扩散，最终形成原子间结合的牢固冶金连接，这是保证焊点机械强度与电气性能的核心关键。
核心要素一：热源
由电烙铁提供足够热量，使焊料熔化并加热金属工件，为原子扩散创造必要的温度条件。
核心要素二：焊料
通常为锡铅合金或环保无铅焊锡，是填充缝隙、形成连接的关键材料，决定焊点的导电性与强度。
核心要素三：助焊剂
有效去除金属表面氧化膜，防止再次氧化，并增强焊锡的流动性，确保焊点成型饱满、光亮。
核心要素四：工件
待连接的金属部件，如电子元器件的引脚、PCB板的焊盘等，是焊接工艺的作用对象与最终载体。
Notes: 首先我们来了解一下焊接的基本原理。简单来说，焊接就是利用电烙铁的热量，把焊锡熔化，然后让熔化的焊锡流到我们想要连接的金属部件上，冷却后形成一个牢固的连接。这个过程需要四个关键要素：提供热量的电烙铁，作为连接材料的焊锡，帮助焊接更顺畅的助焊剂，以及我们要连接的工件。

## Slide 4
焊接四步法：实现完美焊点的关键流程
01
热传导
操作：用带锡的烙铁头同时接触焊盘和元器件引脚。
目的：高效传递热量至焊接部位，为焊锡熔化做准备。
02
湿润（浸润）
操作：工件充分加热后送入焊锡丝，使其熔化并铺展开。
目的：让熔融焊锡在金属表面形成均匀、光滑的覆盖层。
03
扩散
操作：继续保持加热1-2秒，直至焊锡停止流动。
目的：实现焊锡与母材间的原子级结合，形成牢固焊点。
04
凝固
操作：移开电烙铁，全程保持工件静止不动。
目的：让焊锡在无扰动下自然冷却，凝固成稳固成型的焊点。
核心要点：每一步的时机和稳定性决定焊点质量，任何一步的操作失误都会导致虚焊、假焊等缺陷。
Notes: 一个完美的焊点是通过四个连续的步骤实现的。第一步是热传导，我们用烙铁头给要焊接的地方加热。第二步是湿润，当温度足够时，焊锡会熔化并像水一样铺展开。第三步是扩散，这是一个微观过程，焊锡和金属工件的原子会相互渗透，形成真正的结合。最后一步是凝固，移开烙铁后，一定要保持焊点不动，让它自然冷却，这样才能形成一个坚固的焊点。

## Slide 5
第二部分：七大核心操作要点（1/4）
温度过低的隐患
焊锡无法完全熔化，导致浸润不良，极易形成虚焊、假焊。这种焊点连接不牢固，导电性能差，是电路故障的主要诱因之一。
温度过高的风险
加速烙铁头氧化致“不吃锡”；易损坏热敏元器件与PCB焊盘；助焊剂快速挥发失效，使焊点产生拉丝、气孔，大幅降低焊接质量与寿命。
推荐标准温度
常规电子焊接建议设置在300℃ - 350℃。实际操作需结合焊点大小、元器件类型及散热条件灵活微调，确保焊锡熔化充分且不损伤母材。
核心原则：在能充分熔化焊锡的前提下，尽量使用较低的温度进行焊接，以延长烙铁寿命并保护元器件安全。
Notes: 接下来我们进入第二部分，学习焊接的七大核心操作要点。首先是温度控制。温度太低，焊锡化不了，焊不牢；温度太高，不仅容易烧坏元器件和电路板，还会让你的烙铁头很快报废。一般来说，300到350摄氏度是比较合适的温度范围，大家可以根据实际情况微调。

## Slide 6
七大核心操作要点（2/4）
要点二：烙铁头挂锡
什么是挂锡？在烙铁头工作时，使其尖端始终保持一层薄薄的熔融焊锡，这是焊接操作中最基础也最关键的习惯。
01. 提高热传导效率
液态锡的导热速度远快于裸露的金属烙铁头，能让热量瞬间传递至焊点，提升焊接速度。
02. 防止烙铁头氧化
焊锡层可有效隔绝空气与烙铁头金属的接触，避免其高温氧化“烧死”，延长烙铁头使用寿命。
03. 促进焊锡流动
带有焊锡的烙铁头能更好地浸润焊点，让热量与焊锡同步传递，确保焊点饱满、光亮。
操作要领：每次使用前、焊接间隙及使用结束后，都要及时用焊锡丝在烙铁头上涂抹一层薄锡，形成保护。(非常重要）
Notes: 第二个要点是烙铁头挂锡。简单说，就是让你的烙铁头尖端时刻都包着一层锡。这样做有三大好处：第一，传热更快；第二，保护烙铁头不被氧化；第三，更容易把焊锡带到焊点上。记住，养成好习惯，随时给烙铁头挂锡。

## Slide 7
七大核心操作要点（3/4）
要点三：防止氧化，保障浸润
核心危害：金属表面形成的氧化膜会像一层屏障，直接阻碍热量的传导效率，同时严重影响焊锡的润湿和附着，导致上锡困难。
关键应对措施：
严格控制烙铁温度避免过热；充分利用松香芯焊锡丝的助焊剂清除氧化层；作业间隙保持烙铁头清洁并及时挂锡，形成保护层。
要点四：充分加热，切忌急躁
常见误区与后果：新手常因担心烫坏元件而过快移开烙铁。若焊盘和引脚温度不足，焊锡无法完全浸润，会形成质地疏松、像“豆腐渣”一样的虚焊点，极易脱落。
判断温度的实操技巧：
观察焊锡的流动状态，当焊锡能在焊点上自然、平滑地铺展开，形成光亮的圆弧状，而非凝成水珠状时，才说明加热到位，此时移开烙铁最佳。
Notes: 第三和第四个要点是紧密相关的：防止氧化和充分加热。金属表面一旦氧化，就很难上锡，所以我们要通过控制温度、使用助焊剂等方式来防止氧化。同时，一定要有耐心，确保焊点被充分加热。如果加热时间不够，焊锡就像水泼在油纸上一样，根本粘不住，形成虚焊。

## Slide 8
七大核心操作要点（4/4）
05 / 助焊剂的作用
核心功能：去除金属表面氧化膜，降低焊锡表面张力，使其更容易流动和湿润，是实现良好焊接的关键辅助。
常见来源：大多数焊锡丝内部都已内置松香助焊剂，焊接时受热会自然渗出，无需额外添加。
06 / 合格焊点标准
外观与形状：表面光滑洁净、有金属光泽，整体呈“火山”状凸起；焊锡呈半月形，完整包裹引脚与焊盘，边缘过渡平滑自然。
内在质量：电气导通性能优良，同时具备足够的机械强度，可承受轻微震动与拉扯，无开裂隐患。
07 / 冷却保持稳定
操作关键：移开烙铁后的3-5秒内，必须保持元器件和焊点静止，绝对不能晃动、触碰或移动线路板。
警示后果：冷却过程中晃动极易导致焊点内部产生细微裂纹或空腔，形成隐蔽的“虚焊”，是电路故障的重要诱因。
焊接操作的每一个环节环环相扣：从助焊剂的清洁作用，到焊点的外观形态，再到最后的冷却定型，任何一步疏忽都可能导致焊接失效，务必严谨对待。
Notes: 最后三个要点。第五，助焊剂是焊接的好帮手，它能清洁金属表面，让焊锡更好地流动。第六，我们要知道什么样的焊点才是合格的：看起来光滑、光亮，形状像个小火山，把引脚和焊盘都包住了。第七，也是非常重要的一点，焊完后一定要稳住，让焊点自己冷却，千万不要手抖，否则前面的功夫就白费了。

## Slide 9
第三部分：关键技巧与误区（1/2）
焊锡丝内含助焊剂，熔化后迅速完成焊接，避免反复加热导致拉丝
✅ 完全正确！助焊剂的挥发特性决定了焊接必须讲究时机与速度，这是避免拉丝的核心逻辑。
01. 助焊剂快速消耗
松香芯焊锡丝中的助焊剂在高温烙铁接触下会迅速挥发，这是不可逆的过程，无法循环利用。
02. 反复加热致耗尽
长时间或反复加热同一焊点，会导致助焊剂提前耗尽，使焊锡失去核心的润湿、抗氧化保护作用。
03. 流动性与张力失衡
失去助焊剂的焊锡流动性急剧下降，表面张力显著增大，无法在焊点处平滑铺展，极易收缩成团。
04. 遗留锡尖与拉丝
此时移开烙铁，焊锡会因表面张力被拉起，最终形成影响电路外观、甚至造成短路隐患的锡尖或拉丝。
Notes: 现在我们进入第三部分，解答一些关键问题。有同学问，是不是因为焊锡丝里有助焊剂，所以要快一点焊，不然会拉丝？这个说法完全正确！焊锡丝里的松香助焊剂很怕热，加热时间一长就挥发没了。没有了助焊剂，焊锡就变得很“粘稠”，移开烙铁时就容易拉出丝来。所以，我们提倡“快速焊接”，看准时机，一气呵成。

## Slide 10
关键技巧与误区（2/2）
问：烙铁头出现黑色氧化层，直接用锡覆盖可以去除吗？
答：思路正确，但操作有讲究！需根据氧化程度选择更科学的处理方式。
轻度氧化（表面发黑）
保持烙铁在工作温度，蘸上一层薄锡，利用锡的流动性包裹氧化物。在湿润的高温海绵或钢丝棉上快速擦拭，重复“挂锡-擦拭”动作，直至烙铁头恢复光亮金属色。
严重氧化（顽固黑层）
若常规擦拭无效，需先断电冷却。用细砂纸或专用锉刀轻轻打磨去除坚硬氧化层，注意控制力度避免损伤镀层。处理后立即通电加热，并迅速上锡形成保护层，防止再次氧化。（一般不会用到）
日常防护与保养！
预防胜于补救：避免长时间空烧烙铁，合理设置焊接温度（不宜过高）；每次使用完毕后，务必在烙铁头挂上一层薄锡，形成保护膜隔绝空气，从源头减少氧化发生。
Notes: 另一个常见问题是烙铁头氧化怎么办？有同学说用锡去覆盖，这个思路是对的。对于轻微的氧化，我们可以在烙铁头热的时候，蘸上锡，然后在湿海绵上一擦，大部分氧化物就被带走了。但如果氧化很严重，形成了一层顽固的黑膜，就需要先用砂纸打磨掉，然后再重新上锡。最好的方法还是预防，不要让烙铁空烧太久，温度别太高，随时挂锡，这样你的烙铁头才能用得长久。

## Slide 11
第四部分：总结与回顾
01. 准备工作
操作前需确认烙铁温度达到标准，清洁烙铁头并均匀挂锡，防止氧化。同时将PCB板固定在焊接台，元器件引脚整理平直，确保定位准确，为焊接做好充分准备。
02. 核心焊接五步
01 接触
烙铁头同时接触焊盘与元器件引脚，确保受热均匀。
02 送锡
加热1-2秒后送入焊锡丝，控制送锡量，避免短路。
03 移锡
待焊锡充分浸润焊点后，平稳移开焊锡丝，不拉扯。
04 移烙铁
再停留1秒，以45度角方向移开烙铁，保证焊点成型饱满。
05 冷却
保持焊点静止，自然冷却定型，切勿用嘴吹或手动触碰。
03. 收尾工作
焊接完成后，仔细检查焊点是否存在虚焊、假焊、短路等问题。使用湿润的海绵清洁烙铁头，再次挂锡后切断电源，做好工具保养，确保设备处于良好待用状态。
关键提示：焊接的核心在于控制温度与时间，遵循“接触-送锡-移锡-移烙铁-冷却”的标准节奏，勤加练习是掌握高质量焊接技巧的关键。
Notes: 最后，我们来总结一下整个焊接流程。准备工作做好后，焊接过程主要分五步：接触、送锡、移锡、移烙铁、冷却。记住这个顺序和节奏，多加练习，就能熟能生巧。焊完后别忘了检查一下焊点，然后把你的烙铁头清洁干净，上好锡再收起来，为下一次使用做好准备。

## Slide 12
常见问题与解决方案
01. 虚焊/假焊
可能原因：
加热时间不足；金属表面存在氧化层；焊点在冷却过程中发生晃动。
解决方案：
适当延长加热时间；使用助焊剂彻底清洁表面；冷却时保持焊点静止。
02. 焊点拉丝/有锡尖
可能原因：
助焊剂提前耗尽；烙铁移开的角度不正确；焊接温度设置过高。
解决方案：
加快焊接操作速度；以45度角平稳移开烙铁；适当调低烙铁温度。
03. 烙铁头不上锡
可能原因：
烙铁头表面严重氧化；温度过高或过低超出适配范围；闲置时未及时挂锡保护。
解决方案：
清洁或打磨氧化层后重新上锡；调整至合适温度区间；养成随时挂锡的习惯。
04. 焊盘脱落
可能原因：
焊接温度过高，持续加热时间过长；对同一焊点进行反复、多次的加热操作。
解决方案：
降低烙铁温度并加快焊接速度；规划焊接顺序，避免对同一焊点的重复加热。
Notes: 这里列举了几个最常见的焊接问题、原因和解决方案。比如焊点不牢固的“虚焊”，通常是加热不够或冷却时手抖了。烙铁头不上锡，多半是氧化了。大家可以对照这个表格，在遇到问题时找到原因并加以解决。实践是最好的老师，多练习才能掌握精髓。

## Slide 13
感谢观看
理论夯实基础
掌握核心原理，理解焊接工艺逻辑
规范保障安全
严守操作流程，落实设备安全防护标准
Notes: 非常感谢大家的参与！希望这次培训能帮助大家掌握电烙铁焊接的基本技能。理论结合实践，多动手练习，相信大家很快就能成为焊接高手。谢谢大家！